  Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup emulsji asfaltowej klasy K1-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 %  wraz z dostawą do Sulechowa po 1,5 tony dziennie na życzenie Zamawiającego. 
1.2. Emulsja asfaltowa

1.2.1 Wymagania dla emulsji.

   Do produkcji mieszanek mineralno- emulsyjnych wg OSTD-05.03.06 stosuje się kationowe emulsje    

   szybkorozpadowe.

   Emulsje powinny spełniać wymagania zawarte w WT. Em A -94 [19] 

        Wymagania dla kationowej emulsji szybkozpadowych 

 1. Zawartość asfaltu, % m/m wymagania -  60±2 lub 65±2                  badania wg  WT. Em A -94 [19]

 2. Lepkość wg Englera w 200 C, 0E wymagania -  od 4 do 7                badania wg  WT. Em A -94 [19]

 3. Jednorodność pozostałość na sicie 0,063 

      nmm,%masy wymagania <0,15                                                        badania wg  WT. Em A -94 [19]

 4. Sedyminacja  po 5 dniach w cm3  wymagania  < 4                            badania wg  WT. Em A -94 [19]

 5. Trwałość podczas magazynowania, pozostałość na sicie

      0,063 mm po 4 tygodniach,% m/m  wymagania < 0,5                     badania wg  WT. Em A -94 [19]

6. Wskaźnik rozpadu na mączce kwarcowej w  g/100g  

     wartość wymagana >  150                                                                 badania wg  WT. Em A -94 [19]

     wartość optymalna wymagana - od 180 do 200                                badania wg  WT. Em A -94 [19}

7. Przyczepność do kruszywa w % wymagana  >70                              badania wg  WT. Em A -94 [19]

8. Odporność na wstrząsy,  wymagana - 2                                             badania wg  WT. Em A -94 [19]

1.3.2. Magazynowania emulsji 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych ( cysterny, autocysterny, beczki itp.) lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika typu walczaka, leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni „kożucha” asfaltowego, zatykającego później przewody.

           Przy magazynowaniu emulsji należy przestrzegać poniższych zasad :

- nie należy nalewać emulsji do pojemników i zbiorników zanieczyszczonych sypkimi materiałami, 

- pojemnik i zbiorniki powinny być czyste, bez resztek innych lepiszcz  ( w tym emulsji)
lub materiałów. Przed pierwszym użyciem należy przeczyścić parą, a następnie roztworem kwasu solnego o stężeniu nie przekraczającym 0,001%,

- nie należy nalewać do jednego pojemnika lub zbiornika , emulsji różnego rodzaju lub o rożnym  składzie, a także wytworzonych przy zastosowaniu różnych emulgatorów,

- nie należy nalewać emulsji do zbiornika wierzchem ze znacznej wysokości, gdyż emulsja uderzając  
o dno zbiornika lub w powierzchnię znajdującej się w nim emulsji ulegnie rozpadowy,

- czas magazynowania emulsji nie powinien przekraczać okres 3 miesięcy od momentu jej, wyprodukowania, temperatura przechowywania emulsji nie powinna nigdy być niższa 30 C.

