Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Górzykowa emulsji asfaltowej klasy C65B3PU/RC kationowej, szybkorozpadowej w ilości 9 ton o zawartości asfaltu 65 %, po 3 tony dziennie na życzenie Zamawiającego. 

1.2. Emulsja asfaltowa

1.2.1 Wymagania dla emulsji

Do produkcji mieszanek mineralno- emulsyjnych wg PN-EN13808 stosuje się kationowe emulsje szybkorozpadowe.

Emulsje powinny spełniać PN-EN 13808:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”.

Wymagania dla kationowej emulsji szybkozpadowych 

 1. Zawartość asfaltu, % m/m wymagania - 60±2 lub 65±2              badania wg  PN-EN13808

 2. Lepkość wg Englera w 200 C, 0E wymagania - od 4 do 7            badania wg  PN-EN13808

 3. Jednorodność pozostałość na sicie 0,063 

      mm,%masy wymagania <0,15                                                     badania wg  PN-EN13808

 4. Sedyminacja po 5 dniach w cm3 wymagania < 4                          badania wg  PN-EN13808

 5. Trwałość podczas magazynowania, pozostałość na sicie

      0,063 mm po 4 tygodniach,% m/m wymagania < 0,5                 badania wg  PN-EN13808

6. Wskaźnik rozpadu na mączce kwarcowej w  g/100g  

     wartość wymagana > 150                                                               badania wg PN-EN13808

     wartość optymalna wymagana - od 180 do 200                            badania wg  PN-EN13808

7. Przyczepność do kruszywa w % wymagana >70                           badania wg  PN-EN13808

8. Odporność na wstrząsy, wymagana - 2                                          badania wg  PN-EN13808

1.3.2. Magazynowania emulsji 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych (cysterny, autocysterny, beczki itp.) lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika typu walczaka, leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni „kożucha” asfaltowego, zatykającego później przewody.

Przy magazynowaniu emulsji należy przestrzegać poniższych zasad :

· nie należy nalewać emulsji do pojemników i zbiorników zanieczyszczonych sypkimi materiałami, 

· pojemnik i zbiorniki powinny być czyste, bez resztek innych lepiszcz (w tym emulsji)
lub materiałów. Przed pierwszym użyciem należy przeczyścić parą, a następnie roztworem kwasu solnego o stężeniu nie przekraczającym 0,001%,

· nie należy nalewać do jednego pojemnika lub zbiornika , emulsji różnego rodzaju lub 
o rożnym  składzie, a także wytworzonych przy zastosowaniu różnych emulgatorów,

· nie należy nalewać emulsji do zbiornika wierzchem ze znacznej wysokości, gdyż emulsja uderzając o dno zbiornika lub w powierzchnię znajdującej się w nim emulsji ulegnie rozpadowi,

· czas magazynowania emulsji nie powinien przekraczać okresu 3 miesięcy od momentu jej, wyprodukowania, temperatura przechowywania emulsji nie powinna nigdy być niższa od 30 C.

